附件 2

限制进口类可用作原料的固体废物目录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 海关商品编号 | 废 物 名 称 | 证 书 名 称 | 适用环境保护 | 其他要求或注释 |  |
| 控制标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一、金属熔化、熔炼和精炼产生的含金属废物** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣，含锰量 | 含锰大于 25%的冶炼钢铁产生的 | GB 16487.2 | Mn>25% |  |
| ＞25%（包括熔渣砂） | 粒状熔渣 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 轧钢产生的氧化皮 | GB 16487.2 | Fe>68%，CaO 和 SiO2 总量 |  |
| <3% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指钢铁冶炼渣中经过冷却、 |  |
|  |  |  | 含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生 |  | 破碎、磁选出的含有少量冶 |  |
| 3 | 2619000030 | 含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | GB 16487.2 | 金 渣 的 废 钢 铁 ， 含 铁 |  |
| 的渣钢铁 |  |
|  |  |  |  | 量>80%，S 和 P 总量<0.7%， |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用作钢铁冶炼的原料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、塑料废碎料及下脚料** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料，不 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料（指在塑 |  |
|  | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 包括铝塑复合膜 |  | 料生产及塑料制品加工过 |  |
| 5 | 铝塑复合膜 | GB 16487.12 |  |
|  |  |  |
|  |  | 程中产生的热塑性下脚 |  |
|  |  |  |  |  | 料、边角料和残次品） |  |
| 6 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | GB 16487.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

— 16 —

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 海关商品编号 | 废 物 名 称 | 证 书 名 称 | 适用环境保护 | 其他要求或注释 |  |
| 控制标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | GB 16487.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | PET 的废碎料及下脚料，不包括 | GB 16487.12 |  |  |
| 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 废 PET 饮料瓶（砖） | 工业来源废塑料（指在塑 |  |
|  |  |  | 料生产及塑料制品加工过 |  |
| 9 |  |  | 废 PET 饮料瓶（砖） | GB 16487.12 |  |
|  |  | 程中产生的热塑性下脚 |  |
|  |  |  |  |  | 料、边角料和残次品） |  |
|  |  |  | 其他塑料的废碎料及下脚料，不 |  |  |
| 10 |  |  | GB 16487.12 |  |  |
|  | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 包括废光盘破碎料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 废光盘破碎料 | GB 16487.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **三、回收（废碎）纸及纸板** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4707100000 | 回收（废碎）的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 废纸 | GB 16487.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4707200000 | 回收（废碎）的漂白化学木浆制的纸和纸板（未 | 废纸 | GB 16487.4 |  |  |
| 经本体染色） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4707300000 | 回收（废碎）的机械木浆制的纸或纸板（例如， | 废纸 | GB 16487.4 |  |  |
| 废报纸、杂志及类似印刷品） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **四、金属和合金废碎料（金属态且非松散形式的，非松散形式指不包括属粉状、淤渣状、尘状或含有危险液体的固体状废物）** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 不锈钢废碎料 | GB 16487.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 8101970000 | 钨废碎料 | 钨废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8104200000 | 镁废碎料 | 镁废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | 铋废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

— 17 —

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 海关商品编号 | 废 物 名 称 | 证 书 名 称 | 适用环境保护 | 其他要求或注释 |  |
| 控制标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 8108300000 | 钛废碎料 | 钛废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 8109300000 | 锆废碎料 | 锆废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | 锗废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | 钒废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 8112924010 | 铌废碎料 | 铌废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8112929011 | 未锻轧的铪废碎料 | 铪废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | 镓、铼废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 8113001010 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | GB 16487.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 8113009010 | 其他碳化钨废碎料，颗粒或粉末除外 | 其他碳化钨废碎料，颗粒或粉末 | GB 16487.7 |  |  |
| 除外 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **五、混合金属废物，包括废汽车压件和废船** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 7204490010 | 废汽车压件 | 废汽车压件 | GB 16487.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | GB 16487.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以回收铜为主的废电机等（包括废电机、电线、 |  | GB 16487.8 |  |  |
| 30 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | GB 16487.9 |  |  |
| 电缆、五金电器） |  |  |
|  |  |  | GB 16487.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等（包括废电线、电缆、 | 以回收铝为主的废电线等 | GB 16487.9 |  |  |
| 五金电器） | GB 16487.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 废船，不包括航空母舰 | GB 16487.11 | 不包括航空母舰 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：海关商品编号栏仅供参考。

— 18 —